CENTOPLEX 2 и 3

Смазка общего назначения для подшипников качения и скольжения

Описание

CENTOPLEX 2 и 3- это смазки общего назначения на базе стойких к окислению минеральных масел и литиевого мыла. Они отвечают требованиям смазок для подшипников согласно DIN 51825 K.

Благодаря хорошей работоспособности смазок при нормальных температурах и нагрузках, эти смазки могут применяться для долговременного смазывания.. Более вязкий CENTOPLEX класса NLGI 3 используется для подшипников с наклонным или вертикальным валом или недостаточно уплотненных подшипников.

Применение

CENTOPLEX 2 и CENTOPLEX 3 предназначены для смазывания подшипников качения и скольжения. Для долговременного использования температура узла должна быть не более 70°C. Смазки могут применяться до максимальных рабочих температур 130°C при условии постоянного смазывания узла трения.

Мы будем рады предоставить более детальную информацию по интервалам смазывания и количеству смазки. CENTOPLEX 2 и 3 также пригодны для смазки зубчатых и червячных редукторов и винтовых шпинделей.   CENTOPLEX 2 и 3 используются во всех узлах, где применяются стандартные смазки на минеральной основе с литиевым загустителем по DIN 51825.

Указания по применению

CENTOPLEX 2 и 3 наносятся шприцем, кистью или шпателем. При наличии полностью автоматической системы смазывания применяется смазка  CENTOPLEX 2. Для начального смазывания можно применять  CENTOPLEX 2 или CENTOPLEX 3 в зависимости от уплотнения подшипника.

CENTOPLEX 2 и 3 • Долговременная смазка • Смазка общего назначения

Минимальный срок хранения

Минимальный срок хранения составляет приблизительно 36 месяцев  при  условии  хранения продукта в его закрытой оригинальной упаковке в сухом месте.

Упаковка

CENTOPLEX 2:

1 кг банка

25 кг ведро

180 кг бочка

400 г картуш

CENTOPLEX 3:

1 кг банка

25 кг ведро

180 кг бочка

Информация по продукту 5.637 e

Арт. номер: 020062, 020060

Выпуск 12.03

GATE-B/TB

| Данные продукта |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | CENTOPLEX 2 | CENTOPLEX 3 |
| Базовое масло | Минеральное масло | Минеральное масло |
| Загуститель | Литиевое мыло | Литиевое мыло |
| Диапазон рабочих температур*, [°C] нижний предел, прибл. Верхний предел | -20 130 | -15 130 |
| Цвет | Светло- коричневый | Бежевый- светло- коричневый |
| Вид | Почти прозрачный | Почти прозрачный |
| Структура | Гомогенный, волокнистый | Гомогенный, волокнистый |
| Пенетрация конуса, DIN ISO 2137, рабочая пенетрация, 25 °C, нижний предел, [0.1 мм] Верхний предел, [0.1 мм] | 265- 295 | 220- 250 |
| Кинематическая вязкость базового масла, DIN 51 562, ч. 01, Ubbelohde При 40 °C, мм2 /с, прибл. При 100 °C, мм2 /с, прибл | 100 10 | 100 10 |
| Антикоррозионные свойства, DIN 51 802, (SKF-Emcor тест), продолжительность: 1 неделя, дистиллированная вода | <1 | <1 |
| Сепарация масла, DIN 51817, 7 дней/40 °C, [% по массе] | < 4 | 2 |
| Точка каплепадения, DIN ISO 2176, [°C] | > 190 | > 190 |
| Скоростной параметр** (n x dm), [мм x мин-1], прибл. | 500,000 | 400,000 |

* Рабочие температуры- указаны ориентировочные значения, которые зависят от состава смазочного материала, намеченного использования и метода применения. Смазочные материалы изменяют свою консистенцию, условную динамическую вязкость или вязкость в зависимости от механо- динамических нагрузок, времени, давления и температуры. Эти изменения в характеристиках продукта могут влиять на  работу компонента

** Скоростной параметр- указаны ориентировочные значения, которые зависят от типа и размера подшипника и конкретных условий работы, Эти данные должны быть проверены пользователем в каждом отдельном случае.

# Text boxes

Lubrication is our world

Вы можете быть уверены, что с более чем 2000 продуктов, доступных во всем мире, у Kluber есть нужный продукт для Вашего применения. Пожалуйста, свяжитесь со специалистами Kluber Lubrication во всем мире, чтобы получить помощь во всех случаях смазывания.

www.klueber.com

Kluber Lubrication KG Munchen, Geisenhausenerstrasse 7, 81379 Мюнхен, Германия, тел.  +49 89 7876-0, факс +49 89 7876-333.

ООО «Клюбер Лубрикейшн», 127015, г. Москва, ул. Складочная, д.2А, стр.1, тел. +7 495 921- 17-07/08, факс +7 495 921-18-86

Данные в этой информации по продукту основаны на нашем общем опыте и знании во время печати и предназначены, чтобы дать информацию о возможном применении пользователю с техническим опытом. Это не является гарантией свойств продукта и при этом не освобождает пользователя от обязательства выполнения предварительных испытаний с отобранным продуктом. Мы рекомендуем связаться с нашим Техническим Консультационным Департаментом, чтобы обсудить Ваше конкретное применение. Если требуется, по возможности мы будем рады предоставить образец для того, чтобы провести испытания. Продукты Kluber непрерывно улучшаются. Поэтому Kluber  Lubrication оставляет за собой право изменить все технические данные в этой информации по продукту в любое время без уведомления.

Klüber Lubrication, компания Freudenberg Group

Издатель и Авторское право: Kluber Lubrication KG Munchen. Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Kluber Lubrication KG Munchen и если источник указан и передана копия документа.